Lydløsning med Leca Byggeplank

Generelt

Leca Byggeplank er armerte elementer av Leca betong og kan leveres i 150, 200, 250 og 300 mm tykkelse. 250 mm fåes også ekstraarmert med et tettere toppsjikt. Standard bredde er 600 mm. På bestilling kan smalere tilpasningselementer og skråelementer leveres. Standard lengder fra 2,38 m til 8,08 m med 100 mm sprang. Tillatt nyttelast for de ulike spennvidder og tykkelser finnes i brosjyren Leca Byggeplank. Standard Leca Byggeplank er i seg selv luftåpen. Den må derfor alltid gis en poretettende overflatebehandling (slemming, pussavretting eller påstøp) for å hindre lydlekkasjer og andre luftgjennomstrømninger. Ved bruk av elastisk mellomlegg ved oppleggene, oppnås en ytterligere lydteknisk forbedring. Alle gjennomføringer for rør og kanaler må gjenstøpes eller skummes med fugeskum for å hindre luftlydlekkasjer. Leca Byggeplank er brannklassifisert som en REI 90 konstruksjon for alle tykkelser. Som brannskille må byggeplanken slemmes på minimum en side. Optiroc as anbefaler kombinasjonen av Leca Byggeplank og Optiroc Lydgulv (trinnlydmatte og ABS flytesparkel). I kapittel 2.3 er dette løsning A,B og C. Denne kombinasjonen gir en etasjeskiller som:

· Tilfredsstiller kravene til bolig 

· Er rask å legge 

· Gir lav byggehøyde 

· Gir ferdig avrettet underlag til alle typer gulv 

· Kan kombineres med elektrisk og vannbåren gulvvarme 

· Er brannsikker 

· Er råtesikker 

· Gir knirkefrie gulv 

Krav i Teknisk forskrift 97

Paragraf 8-4 i Teknisk forskrift 97 omtaler lydforhold. Grenseverdier er gitt i NS 8175, klasse C. Grenseverdiene refererer til feltmålte verdier. Se tabellene 2.1 til 2.7. For etasjeskiller er det krav både til luftlydisolasjon og trinnlydnivå. Følgende minsteverdier for luftlydisolasjon, R?w og følgende høyeste tillatte verdi for trinnlydnivå, L?n,w skal være oppfylt for de ulike bygningskategoriene:

Tabell 2.1 Grenseverdi for luftlydisolasjon, R?w og trinnlydnivå, L?n,w i ferdig bygning

Boliger 
Laveste verdi for 
feltmålt veid 
luftlydisolasjon R` w
Høyeste verdi 
for 
feltmålt veid 
trinnlydnivå, L` nw 

Mellom boenheter innbyrdes 
og mellom boenheter og 
fellesarealer/felles gang/ trapperom o.l.


55 dB 


Til en boenhet fra toalett, bod o.l. samt fra altan, terrasse o.l. 

58 dB 

Tabell 2.2 Grenseverdi for luftlydisolasjon, R?w og trinnlydnivå, L?n,w i ferdig bygning

Dokumentasjon

http://www.maxit.no/produkt-loesning/loesninger/leca_lyd/lydloesning_med_leca_byggeplank/index.html
Trinnlydplate

http://www.sundolitt.de/default.asp?menu=686

[image: image1.png]Type A, B og C er Optirocs anbefalte losninger. Type D-P er andre alternative losninger.
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Løsning ved opplegg på mur 

